金属及其合金首饰腐蚀试验

标准编制说明（征求意见稿）

目次

一、工作简况	1

二、制订本标准的意义和目的	1

三、国外有关法律、法规和标准情况的说明	2

四、标准的制（修）订原则	2

五、确定各项技术内容的依据	2

六、重大意见分歧的处理情况	6

七、标准实施建议	6

八、其他需要说明的事项	6

# 工作简况

  - 任务来源、起草单位、起草人

本标准是依据深圳市分析测试协会下达的由深圳市周大福珠宝制造有限公司承担的名称为《金属及其合金首饰腐蚀试验方法》任务而研究制定的。

项目负责单位：深圳市周大福珠宝制造有限公司。

项目参加单位：广东顺德周大福珠宝制造有限公司、佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司、周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司、深圳市计量质量检测研究院、深圳技术大学、顺德职业技术学院轻化与材料学院、深圳百泰投资控股集团有限公司。

该项目由孟庆保负责，主要参加人员有：邹振宇、易琳、王强、吴柏杨、张毅浩、胡伟、郑泽纯、陈焕基、溫涌波、曾令军、陈燕舞、李嘉伟、冷琳莉、霍巨垣、欧阳克川、陈丽琼、郑秋菊。

- 简要起草过程

本标准起草人在充分收集、认真研究了国内外相关标准及资料的基础上，分析对比了国内外标准技术内容方面的差异及原因，在遵循先进性、科学性、实用性的原则下，编制了金属及其合金首饰腐蚀试验方法的标准。

本标准规定了金属及其合金首饰腐蚀试验检测方法的设备要求、试剂要求、环境要求和试验过程控制要求。经实验室论证和分析，该方法重复性和再现性等技术指标均符合标准编制的要求。

# 制订本标准的意义和目的

近年来，随着中国经济的不断发展，人们的消费水平不断提高，珠宝首饰成为继住房、汽车之后中国老百姓的第三大消费热点。根据《2015年中国珠宝行业消费数据报告》中数据显示，中国珠宝首饰零售总额呈现每年递增趋势，从2011年的1837亿元的消费总额到2015年增加到了5200亿元人民币。中国已成为全世界最大的珠宝首饰消费市场。目前关于首饰的纯度、命名、有害元素等方面的要求，已经推行了相关的标准，但目前暂时没有国家标准对首饰的耐腐蚀性能进行规定。然而，有关首饰变色，首饰发生腐蚀的质量问题也屡见有报道，如购买的某金属材质饰品发生腐蚀等质量问题，因缺乏相应质量标准，检测标准，造成消费者维权障碍。

市面上主流首饰大部分是以金属或者金属合金为材料制造生产的，金属种类、合金组份的不同使首饰体现出各种不同的颜色，不同的加工性能。在提升首饰外观美观度，提升首饰机械加工性能的同时，却未关注首饰本身的耐腐蚀性能，消费者往往购买一件漂亮的首饰，佩戴一段时间后，被外界氛围所腐蚀，失去了原本的装饰意义。随着首饰行业的健康发展，金属及其合金首饰的耐腐蚀性能终将成为首饰产品是否合格的重要指标之一。

# 国外有关法律、法规和标准情况的说明

目前国际上暂无金属及其合金首饰腐蚀试验方法的相关法律、法规和标准。

# 标准的制（修）订原则

本标准是按照《深圳市分析测试协会团体标准管理办法》的要求进行编制的，遵循先进性、科学性、实用性的原则对新标准进行编制。本标准注重科学性和可操作性的结合，利于推广应用。

# 确定各项技术内容的依据

- 标准的使用范围

金属及其合金首饰材质可分为由金、银、铂、钯等贵金属为原料的贵金属首饰和由铜、铁、锡、锌等普通金属为原料的仿真首饰。随着消费者消费能力的提高，传统的贵金属首饰销售经久不衰，但今年来，仿真首饰由于其可加工性强，设计精美，外观靓丽，越来越受消费者特别是年轻时尚男女的喜爱。本标准的适用范围为包括贵金属和非贵金属的各种金属材料及其合金的首饰。

- 测试项目

腐蚀试验是检测金属或其它材料因与环境发生相互作用而引起的化学或物理(或机械)－化学损伤过程的材料试验。本标准按照不同的试验环境，共有4个试验方法，分别是硫化腐蚀试验方法、人工汗液腐蚀试验方法、化妆品腐蚀试验方法、盐雾腐蚀试验方法，分别通过上述4种试验环境条件，考核金属及其合金首饰耐腐蚀性能。

- 硫化腐蚀试验

硫化腐蚀试验主要分为3种试验方式，分别是硫化钠全浸试验方法、硫化钠周浸试验方法、硫化氢气体试验方法。硫化钠全浸试验方法，是将试样完全浸泡在适量硫化钠溶液中；硫化钠周浸试验方法是将试样每分钟浸泡在适量硫化钠溶液中（10~15）s，然后置于空气中（45~50）s，重复此过程；硫化氢气体试验方法，是将试样置于充满硫化氢气体的容器中。分别通过上述3中方式评估试样的抗硫化腐蚀性能。

- 人工汗液腐蚀试验

人工汗液腐蚀试验是将试样放置在含有人工汗液的密封环境中，模拟人体汗液腐蚀试样，评估试样的耐汗液腐蚀性能。

- 化妆品腐蚀试验

化妆品腐蚀试验是将试样放置在含有化妆品的密封环境中，评估试样的耐化妆品腐蚀性能。

- 盐雾腐蚀试验

盐雾腐蚀试验方法是将试样放置人工模拟的盐雾环境中，评估试样的耐盐雾腐蚀性能。

- 试验方法验证

- 硫化腐蚀试验方法验证

选取18K红项链和925银项链作为样品，分别送深圳市计量质量检测研究院、深圳市周大福珠宝制造有限公司、佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司、广东顺德周大福珠宝制造有限公司、周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司，共5个实验室进行了方法验证，5个实验室的结果基本一致，表明实验室间的重现性较好。

表1 硫化腐蚀试验方法验证

| 实验室编号 | 硫化钠全浸试验方法 |  | 硫化钠周浸试验方法 |  | 硫化氢气体试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品 | 结果 | 样品 | 结果 | 样品 | 结果 |
| 1 | 18K红链 | 未见腐蚀 | 18K红链 | 未见腐蚀 | 18K红链 | 未见腐蚀 |
| 2 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 3 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 4 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 5 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 1 | 925银链 | 可见腐蚀 | 925银链 | 可见腐蚀 | 925银链 | 可见腐蚀 |
| 2 |  | 可见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |
| 3 |  | 可见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |
| 4 |  | 可见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |
| 5 |  | 可见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |

注：1号实验室：深圳市计量质量检测研究院

2号实验室：广东顺德周大福珠宝制造有限公司

3号实验室：深圳市周大福珠宝制造有限公司

4号实验室：佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司

5号实验室：周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司

- 人工汗液腐蚀试验方法验证

选取18K红项链和925银项链作为样品，分别送计量质量检测研究院、深圳市周大福珠宝制造有限公司、佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司、广东顺德周大福珠宝制造有限公司、周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司、通标标准技术服务有限公司广州分公司、顺德职业技术学院轻化与材料学院，共7个实验室进行了方法验证，7个实验室的结果基本一致，表明实验室间的重现性较好。

表2 人工汗液腐蚀试验方法验证

| 实验室编号 | 样品 | 结果 | 样品 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18K红链 | 未见腐蚀 | 925银链 | 可见腐蚀 |
| 2 |  | 未见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |
| 3 |  | 未见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |
| 4 |  | 未见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |
| 5 |  | 未见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |
| 6 |  | 未见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |
| 7 |  | 未见腐蚀 |  | 可见腐蚀 |

注：1号实验室：深圳市计量质量检测研究院

2号实验室：广东顺德周大福珠宝制造有限公司

3号实验室：深圳市周大福珠宝制造有限公司

4号实验室：佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司

5号实验室：周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司

6号实验室：通标标准技术服务有限公司广州分公司

7号实验室：顺德职业技术学院轻化与材料学院

- 化妆品腐蚀试验方法验证

选取18K红项链和925银项链作为样品，分别送深圳市计量质量检测研究院、深圳市周大福珠宝制造有限公司、佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司、广东顺德周大福珠宝制造有限公司、周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司，共5个实验室进行了方法验证，5个实验室的结果基本一致，表明实验室间的重现性较好。

表3 化妆品腐蚀试验方法验证

| 实验室编号 | 喷洒方式 |  |  |  | 涂抹方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品 | 结果 | 样品 | 结果 | 样品 | 结果 | 样品 | 结果 |
| 1 | 18K红链 | 未见腐蚀 | 925银链 | 未见腐蚀 | 18K红链 | 未见腐蚀 | 925银链 | 未见腐蚀 |
| 2 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 3 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 4 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 5 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |

注：1号实验室：深圳市计量质量检测研究院

2号实验室：广东顺德周大福珠宝制造有限公司

3号实验室：深圳市周大福珠宝制造有限公司

4号实验室：佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司

5号实验室：周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司

- 盐雾腐蚀试验方法验证

选取18K红项链和925银项链作为样品，分别送计量质量检测研究院、深圳市周大福珠宝制造有限公司、佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司、广东顺德周大福珠宝制造有限公司、周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司、通标标准技术服务有限公司广州分公司、共6个实验室进行了方法验证，6个实验室的结果基本一致，表明实验室间的重现性较好。

表4 盐雾腐蚀试验方法验证

| 实验室编号 | 样品 | 结果 | 样品 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18K红链 | 未见腐蚀 | 925银链 | 未见腐蚀 |
| 2 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 3 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 4 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 5 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |
| 6 |  | 未见腐蚀 |  | 未见腐蚀 |

注：1号实验室：深圳市周大福珠宝制造有限公司

2号实验室：广东顺德周大福珠宝制造有限公司

3号实验室：深圳市周大福珠宝制造有限公司

4号实验室：佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司

5号实验室：周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司黄陂分公司

6号实验室：通标标准技术服务有限公司广州分公司

# 重大意见分歧的处理情况

无重大意见分歧。

# 标准实施建议

无

# 其他需要说明的事项

本标准符合我国现行《标准化法》和《质量法》等法律法规要求，与现行法律法规及GB 11887无冲突和违背情况。

——————